SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# D.05.03.15

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka bitumiczną

1. WSTĘP

  - . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z :

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej

na drodze gminne Jasień –St. Oborzyska.

  - . Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1

  - . Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem  cząstkowym masą bitumiczną

  - . Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN , definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

    - Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. nie większą niż grubość w-wy ścieralnej

    - Wybój - wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. większą niż grubość w-wy ścieralnej

  - . Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność       z SST i poleceniami Inżyniera (Inwestora).

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5  SST D.00.00.00

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 pkt 2

2.2. Materiały

Do wykonania remontów cząstkowych należy stosować:

- mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe zamknięte wg.PN-S-96025:2000  wytworzone w wytwórni mas bitumicznych uzgodnione z Inżynierem.

- Emulsja asfaltowa 60%  C60B5 ZM

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 pkt 3

3.2 . Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego wg niniejszej specyfikacji to:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW lub podobne do cięcia krawędzi uszkodzonych warstw.

- szczotka mechaniczna i ręczna

- frezarka

- skrapiarka do bitumu przewoźna

- walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10 t

- recykler

- młot pneumatyczny

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony w ostrzegawcze sygnały świetlne widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST D.00.00.00 pkt. 4

4.2 . Środki transportu

- ciągnik kołowy

- samochód z zabezpieczeniem masy przed utratą temperatury

Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się po koronie drogi winy być zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie może przekroczyć 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpienie do robót należy oznakować drogę zgodnie projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz. U nr 177 poz. 1729 z  2003 r. – wykonanym przez wykonawcę.

W miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć krawędzie ,usunąć skruszony materiał- sfrezować ,oczyścić powierzchnię , a następnie posmarować obcięte krawędzie emulsją asfaltową oraz ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową.

Miejsce remontu wstępnie zawałować walcem.

Całość zawałować walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmniej dwukrotnym przejściem po tym samym śladzie..

Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 oC. Dopuszcza się wykonywanie remontów cząstkowych w temperaturze otoczenia poniżej 50C w przypadku używania do wytwarzania masy recyklera.

Dopuszcza się stosowanie masy  uzyskanej z recyklingu o właściwościach wyżej określonych od początku roku do 31.marca 2008r.W pozostałych miesiącach masa

z wytwórni. Pozyskany destrukt z wycięcia łat-frez należy przewieść w wyznaczone miejsce przez inwestora

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 pkt 6

6.2.  Kontrola jakości robót

Powierzchniowe nierówności nie powinny przekraczać 6 mm.

Wykonawca dostarczy atesty na emulsję, grysy i masę mineralno-bitumiczną

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego remontu cząstkowego

- grubości 4 cm

- grubości 6 cm

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST po dokonaniu  przez Inżyniera (Inwestora)

- wzrokowego sprawdzenia szczelności struktury

- sprawdzeniu równości podłużnej łatą 4 m oraz równości profilu poprzecznego łata profilową

- uzgodnieniu ilości wykonanego remont

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

-oznakowania robót(łącznie z projektem organizacji ruchu na czas robót)

-zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej

-przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów

-wypełnienie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną

- zawałowanie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN—EN 13043 | Kruszywa do nawierzchni bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych |
| 3. | WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych |