Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Gaj Wielki – Stramnica””

o długości 1820 mb i szerokości 4mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1. Droga zaprojektowana została w taki sposób, że częściowo wykorzystuje się istniejącą nawierzchnię jako podbudowę i w tym przypadku konstrukcja jest następująca:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4 cm,

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm,

c) warstwa wyrównawcza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości min 12 cm,

d) istniejąca nawierzchnia wykorzystana jako podbudowa.

2. Konstrukcja dla pozostałych odcinków:

a)  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4 cm,

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm,

c) podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm,

d) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm28=2,50MPa grubości 10 cm.

3. Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/20 grubości 10 cm.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

II. Prace do wykonania, które winny być uwzględnione w cenie ofertowej:

- Wykonać projekt zabezpieczenia i oznakowania robót – przedłożyć w dniu podpisania umowy.

- Zorganizować i zabezpieczyć plac budowy; dostarczyć i utrzymywać wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.,

- Pokryć koszty ubezpieczenia placu budowy.

- Wykonać zmianę organizacji ruchu według załączonego projektu.

- Zapewnić obsługę geodezyjną, wykonać inwentaryzację powykonawczą w 3 egzemplarzach.

- W przypadku stwierdzenia ewentualnych odkryć archeologicznych na terenie robót -  wstrzymać prace i zawiadomić Państwową Służbę Archeologiczną.

- Napotkane urządzenia drenarskie należy naprawić i zaewidencjonować geodezyjnie; sporządzoną ewidencję przekazać Zamawiającemu.

- W przypadku uszkodzenia płotów lub ogrodzeń należy je bezzwłocznie naprawić.

- W przypadku uszkodzeń urządzeń nad- i podziemnych wynikłych z winy Wykonawcy – pokryć koszty naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, 
w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.

- Likwidacja pozostałych szkód wynikłych z działania Wykonawcy.

- Ewentualne wycinki drzew:

    - uzgodnić i uzyskać pozwolenie na wycinkę od właściwej jednostki,

    - wyciąć.

- Zabezpieczyć właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przestrzegać przepisy BHP, p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego.

- Pokryć wszystkie koszty związane z uzyskaniem świadectw, na materiały, wyroby 
i urządzenia, certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych.

- Opracować dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach.

- Pokryć koszty odszkodowań za zniszczone uprawy.

- O terminie przystąpienia i zakończenia robót powiadomić wszystkie jednostki będące właścicielami urządzeń nad- i podziemnych z 7 – mio dniowym wyprzedzeniem.

- O terminie przystąpienia i zakończenia robót powiadomić wszystkich właścicieli 
i dzierżawców gruntów przyległych do drogi z 7 – mio dniowym wyprzedzeniem.

III. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określono któryś z materiałów lub wyrobów  poprzez podanie nazwy producenta, w takim przypadku dopuszcza się dla tych materiałów możliwość złożenia oferty równoważnej tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów.