W związku z zapytaniami odnośnie termomodernizacji budynku SP w Łęcznie gm. Sulejów udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- Pytanie:  Kolorystyka okien i drzwi ?

- Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w opisie technicznym zawartym w projekcie budowlanym przewidziano kolor okien i drzwi   biały.

- Pytanie:  Z jakiego materiału zamontować podokienniki ?

- Odpowiedź: Z płyt laminowanych.

- Pytanie:  Grupa kolorystyczna farb ?

- Odpowiedź: Tak jak kolor elewacji w kolorach z palety beżu w średniej tonacji.

- Pytanie:  Czy styropian powinien być laminowany papą oraz klasa styropianu ?

- Odpowiedź: Tak, styropian winien być laminowany papą. Zgodnie z  zapisem w opisie technicznym zawartym w projekcie budowlanym klasa styropianu FS 20.

- Pytanie:  Wymogi dotyczące papy termozgrzewalnej ?

- Odpowiedź: Siła zrywająca przy kierunku wzdłuż nie mniej niż 600 N, przy kierunku w poprzek nie mniej niż 400 N. Wydłużenie względne przy zerwaniu w kierunku wzdłuż nie mniej niż 40 %, kierunek w poprzek nie mniej niż 40 %.Giętkość w niskiej temperaturze – w temperaturze 0 o C niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć. Odporność na działanie podwyższonych  temperatur – brak zgrubień oraz ściekania masy przy dolnej krawędzi w temperaturze 70oC.

- Pytanie:  Gęstość wełny mineralnej ?

- Odpowiedź: Zaprojektowano docieplenie stropu poddasza nieużytkowego wełną mineralną płytami miękkimi o gęstości 60 kg/m3.

- Pytanie:  Proszę podać rodzaj wyprawy, grubość ziaren, sposób zacierania, kolor wyprawy ?

- Odpowiedź: Zaprojektowano wyprawę akrylową o grubości ziaren 2,0 mm o strukturze kaszka drobna. Kolor wyprawy w kolorach beżu i jego odcieni. Kolor cokołu dwie tonacje ciemniejszy.

- Pytanie: Dlaczego przewidziano ułożenie dodatkowej warstwy zaprawy klejowej gr. 1 mm do klejenia płyt styropianowych ?

- Odpowiedź: Zaprojektowano łożenie dodatkowej warstwy zaprawy klejowej z uwagi na  występujące miejscowe nierówności istniejącego tynku.